Garant-Produkt:
Programm
	Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto V3
	
Beschreibung
	Türblatt mit mit Nutprägung
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Holzzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 3
	
Feuerschutz
	ohne
	
Rauchschutz
	ohne
	
Einbruchschutz
	ohne
	
Schallschutz
	ohne
SK1 (Rw=32dB)
	
Strahlenschutz
	ohne
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
	
Kürzbarkeit
	50mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke
	ca.39mm
	
Flächengewicht
	ca. 17,0 kg/m²
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
Vollspanplatte VS
	
Rahmen
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung
	HDF 3,2mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
"stumpf" nur als Schiebetür möglich
	
Kantenprofil
	eckig
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
Griffmuschel
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband vernickelt
	
Oberflächenart
	Lack
	
Oberfläche Lack
	Weißlack 9016
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Holzzarge
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de