Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.40,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 21,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspaneinlage VS1
	
Rahmen
	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	LA
LA2
LA3
LA4 S/M/B
LA5 S/M/B
LA6
LA10
LA11
LA 12
LA13
	
Glas Türblatt
	VSG 8mm mit PVB-Folie
	
Glasdesign
	siehe Lichtausschnittgläser
	
Leiste
	G34 eckiger LA
G28 Bullauge
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Türzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
	
Schließblech
	verstärktes Schließblech
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Eckig E
Rund R
Profil P
kleine Rundkante KR
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
weiß Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de