Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
DTB-Maße gefälzt (bxh)
	1210 - 2460 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.40,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 30,0 kg/m²
	
Innenlage
	Spezialmittellage SD
	
Rahmen
	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
	
Schließblech Standflügel
	Schließblech im Standflügel
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	nicht möglich
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Türzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 2-flügelige Türen
	
Oberlicht
	mit passenden Glasleisten
	
Glas Zarge
	VSG 24mm mit PVB-Akustikfolie
	
Kämpfer
	Querschnitt 64 x 75
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
	
Schließblech
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme
	Spezialbandaufnahmen montiert
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil vernickelt, lose beigelegt
	
Kantenform
	Eckig E
Rund R
Profil P
kleine Rundkante KR
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
weiß Grundiert
CPL
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de