Garant-Produkt:
Programm
	Programm: NORMTÜR - TB-LA13
	
Beschreibung
	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA13"
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 2
Klimaklasse 3
	
Feuerschutz
	ohne
Feuerschutz T30-1
Feuerschutz T30-2
	
Rauchschutz
	ohne
Rauchschutz RS1
Rauchschutz RS2
	
Einbruchschutz
	ohne
	
Schallschutz
	ohne
SK1 (Rw=32dB)
SK2 (Rw=37dB)
	
Wärmeschutz
	ohne
	
Strahlenschutz
	ohne
	
Feuchtraum
	ohne
FR
	
Nassraum
	ohne
NR
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
	
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)
	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
	
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)
	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
	
Kürzbarkeit
	50mm
	
Dicke
	ca.40mm
	
Flächengewicht
	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung
	Spanplatte 3mm
HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig
Rund
kleine Rundkante
Stumpf
Premiumkante PK2
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband (gefälzt)
verdeckt liegendes Band (stumpf)
	
Lichtausschnitt
	Lichtausschnitt LA13
	
Leiste
	Rahmen Profil G28 (fest verglast) Edelstahl
	
Glas
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Glasdesign
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Oberflächenart
	CPL
Schichtstoff 0,8 mm
G-TEC®
Lack
Dekor
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Oberfläche CePaL
	CePaL Authentic Achat DA
CePaL Authentic Perl DA
CePaL Authentic Risseiche DA
CePaL Authentic Asteiche DA
CePaL Eiche Premium
CePaL Natura Ahorn
CePaL Buche Exclusiv
CePaL Authentic Grigio DA
CePaL Authentic Bianco DA
CePaL Ebony
CePaL Silver Grey
CePaL Snow White
CePaL Pearl White
CePaL Weiss Struktur Premium
CePaL Weisslack 9010
CePaL Weisslack 9016
	
Oberfläche G-TEC®
	G-TEC® Schwarz Matt 9005
G-TEC® Anthrazit Matt 7016
G-TEC® Staubgrau Matt 7037
G-TEC® Seitengrau Matt 7044
G-TEC® FeelJade Matt CN05
G-TEC® LiveSimple Matt CN08
G-TEC® Weisslack Matt 9016
	
Oberfläche Lack
	Weißlack 9010
Weißlack 9016
	
Oberfläche Dekor
	Dekor Weiß
	
Oberfläche Linoleum
	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de