Klassifizierung
Rauchschutz
	RS2 nach DIN 18095
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Rauchschutztür RS2 nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
DTB-Maße stumpf (bxh)
	1184 - 2434 x 1717 - 2222
	
Kürzbarkeit
	nicht kürzbar
	
Dicke
	ca.46,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 27,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspaneinlage VS1
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 2x3mm
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig E
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
	
Schließblech Standflügel
	Flachschließblech aus Edelstahl im Standflügel
	
Bänder
	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
	
Türschließer
	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	LA
LA2
LA3
LA4 S/M/B
LA5 S/M/B
LA6
LA10
LA11
LA 12
LA13
	
Glas Türblatt
	VSG 10mm Klarglas
	
Glasdesign
	verschiedene Ornament- und Designgläser auf Anfrage
	
Leiste
	G34 eckiger LA
G28 Bullauge
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Türzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
	
Schließblech
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme
	Montageplatte für verdeckt liegende Bänder
	
Bandrahmenteil
	verdeckte Bänder, lose beigelegt
	
Kantenform
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
CPL
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de